涂料常用英文词汇

丙烯酸系 (acrylic)：被用作高性能水性涂料和密封胶粘结剂的一类合成聚合物。某些丙烯酸系聚合物用在汽车涂料、家电涂料等涂料中。
附着力 (adhesion)：干燥的漆膜或密封剂附着在表面上的能力。附着力是涂料或密封剂唯一最重要的特性。
气溶胶 (aerosol)：罐装（通常为手持型）的涂料，受到压力后喷出（自动的）。磁漆和清漆常装在气溶胶罐中出售。
碱 (alkali)：象石灰或碱液之类的碱性化学物质。通常存在于新水泥、混凝土和灰泥中。
碱烧 (alkali burn)：新鲜水泥石材中的碱性使涂料粘结剂遭到破坏的现象，能使涂层失色并造成漆膜的整体破坏。将聚醋酸乙烯乳胶漆或油基漆涂装在不足一年的新水泥石材表面会产生这种现象。
醇酸 (alkyd)：油基漆中的一种合成树脂。以植物油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、多元醇为原料合成。
鳄裂 (alligatoring)：在光滑表面涂漆，涂层不能很好地粘接在表面上，漆膜开裂，呈现出类似鳄鱼皮纹路的花纹。在较软底漆的漆膜上涂装漆膜较硬的涂料或在油基底漆未干时对木材重涂也会导致此类现象的发生。
铝粉漆 (aluminum paint)：一种涂料，通常为溶剂型。其中含有铝粉以使漆膜呈现金属外观。
防腐蚀涂料 (anti-corrosive paint)：直接涂装在金属表面上，可以防止金属生锈或发生腐蚀的一种涂料。
防污漆 (anti-fouling paint)：用于船体和码头等表面的一种特殊涂料。它能使海洋生物不在涂层上附着和生长。
遮盖功能 (Applied hiding)：不仅指漆膜的不透明性，还包括对表面的遮盖程度。主要依赖于涂膜的厚度和良好的流动性。一定要考虑对涂料采用的施工方法（刷涂，滚涂或喷涂等）。
粘结剂 (binder)：1.涂料中，将颜料粒子"粘缚"起来，与之一起形成连续性的，均匀的漆膜，并使漆膜附着在其所涂装的表面上的成份。粘结剂的性质及在涂料中的含量是决定大部分漆膜的性能特性-如坚韧性、可洗涤性、附着力、保色性和耐久性等决定性的因素。
2.在密封胶中，将颜料粒子"粘缚"起来以形成并使密封胶附着在表面的成分。密封胶的主要性能特性-耐久性、附着力和低温下的柔韧性-都由所含的粘结剂决定。
生物杀灭剂 (biocide)：一种具有生物活性的涂料和密封胶添加剂。可使细菌不会破坏贮存中的涂料；或使霉菌不在涂层上生长。
漂白 (bleaching)：失去颜色，通常因日晒所致。
浮色 (bleeding)：涂层中的颜料粒子向涂层的表层移动，从而使涂层颜色发生变化。
起泡 (blistering)：涂层中所产生的中空圆泡。
封闭腻子 (block filler)：类似涂料的稠厚物质，用来填平极粗糙的砂浆表面。
抗压粘性 (block resistance)：两个涂漆表面发生接触时，例如门和门框，涂层不发生粘连的能力。
融合 (boxing)：把两罐准备使用在同一工程中的同类涂料混合在一起的作法。融合可保证工程质量，尤其是颜色的均匀一致性。
呼吸性 (breathe)：漆膜允许基材的水蒸气穿透的现象。
丰满度 (build或film build)：用正常施工方法涂刷时，所得漆膜的厚度。
磨光 (burnishing)：因擦拭或洗涤，使局部漆膜光泽有所增强的现象。
碳酸钙 (calcium carbonate)：在涂料或密封剂中用做填料的一种矿物粉末。
密封剂 (Caulk)：用来填补裂缝、缝隙、接口和连接的物质的统称。
粉化 (chalking)：外用涂料的涂层受气候影响，表层被破坏，产生白色粉状物质的现象。重涂涂料前应予以去除。
微裂 (checking)：漆膜表层出现的短而窄的裂纹。当涂料失去弹性后就会发生微裂。
抗化学品性 (chemical resistance)：涂层不受化学品影响的能力。
凸边 (chime)：在涂料罐开口处，用来盖罐盖的边缘。
瓷土 (clay)：一种白色矿物粉末。通常在内墙涂料中被用作填料。
凝集剂 (coalescent)：在乳胶漆中，帮助乳胶漆成膜，起暂时性增塑剂的一种有机溶剂。它帮助粘结剂形成连续的漆膜，特别是在低于涂料的涂刷温度范围时。
涂料 (coating)：为基材提供保护和/或装饰层面的色漆、着色剂、清漆、硝基漆或其它罩面漆。
保色性 (color retention)：涂料保持其原有色泽，不退色的能力。这个术语通常用于外墙涂料。
色轮 (color wheel)：自圆心向外楔形分区，分别绘以特定颜色的圆形图表。供装饰工程配色时参考使用。
着色剂 (colorant)：添加到涂料中以得到指定颜色的浓缩液或固体颜料。
颜色牢度 (colorfast)：正常条件下,颜料保持颜色不变的能力。
可燃的 (combustible)：指燃点在37.8oC或以上的任何液体。
互补色 (complementary colors)：色轮上直接相对的两种颜色。
稠度 (consistency)：涂料的粘稠程度或可刷性。
对照色 (contrasting colors)：色轮上间隔至少三个色区的两种颜色。
腐蚀抑制剂 (corrosion inhibitor)：可防止金属氧化或生锈的任何材料。可以是涂在基材上的涂层,底漆,添加剂或颜料。
抗腐蚀性 (corrosion resistant)：物质抵御因与环境发生化学反应而造成的破坏性影响的能力。具有这种能力的涂料通常含有腐蚀抑制剂。
覆盖率 (coverage)：指涂料的涂布率，一般用平方英尺/加仑或m2/l表示。在有颜料的涂装材料中，它也指遮盖力。
开裂 (cracking)：因基材移动或漆膜的自然老化而造成的漆膜裂开。开裂的不同形式有发丝状裂纹，微裂，细裂纹，大开裂或鳄纹裂。其中大开裂指涂层表面与基材纹理类似的裂纹。
结晶二氧化硅 (crystalline silica)：见二氧化硅。
自配色 (custom color)：把着色剂添加到涂料中或将不同颜色的涂料混合而形成的特殊颜色的涂料的作法。零售商可根据用户的选择来配制。
精确涂装 (cutting in)：涂刷指定的表面，而与其相邻的表面绝不能被刷到。例如，为窗框涂漆而保持玻璃洁净。
完全平光 (dead flat)：没有光泽。
消光剂 (deglosser)：为有光漆膜消光，使基材变得略为粗糙的一种液态化学品。这有助于增加漆膜的附着力。
脱脂剂 (degreaser)：为基材表面除去油、脂等污渍的溶剂或化合物。
露点 (dew point)：空气中水蒸汽开始凝结的温度。
稀释剂 (diluent)：添加在涂装材料中的用以降低其粘度的溶剂。稀释剂不是粘结剂必需的溶剂。
不粘尘干燥 (dry dust-free)：漆膜到了不粘空气中尘粒的干燥阶段。
指触干燥 (dry tack-free)：漆膜到了触摸时不发粘的干燥阶段。
可再涂干燥 (dry to recoat)：漆膜到了可以涂第二道漆而不破坏早先涂层的干燥阶段。
可打磨干燥 (dry to sand)：漆膜可以被打磨而不会将砂纸粘住的干燥阶段。
无指痕干燥 (dry to touch)：漆膜已有足够的硬度，轻轻触摸时不会粘在手指上的干燥阶段。
干燥时间 (drying time)：漆膜从涂刷到完全固化的时间。
干墙腻子 (drywall compound)：修补干墙裂纹、孔洞和其它残缺处并使墙面间平滑无缝的糊状物。
耐久性 (durability)：指暴露在室外的漆膜抵御由环境造成的破坏性影响的能力，特别是在日晒等严酷的气候影响下；这个术语也同样适用于室内用漆，指漆膜经擦洗而不破坏的能力。
易施工性 (ease of application)：指涂料容易施工的性质。如：不易发生飞溅、漆膜开放时间长、接口不留痕迹等。
起霜 (efflorescence)：砂浆表面有时会出现的白色粉末。
蛋壳光 (eggshell)：光泽度低，象缎面一样光滑的内墙涂料。光泽度介于平光和半光之间。
弹性 (elasticity)：涂料随基材的变化而收缩或膨胀，但外观不被破坏或改变的能力。这种膨胀和收缩是由温度和湿度的变化而产生的。
乳液 (emulsion)：一种液体分散在另一种液体中（不是溶解），所得到的通常为乳白色的混合物。乳胶漆的粘结剂常常被称为乳液，尽管它是由固体聚合物粒子分散在液体(水)中形成的。在欧洲，乳胶漆常被称为乳化漆。
瓷漆 (enamel)：从技术上讲，瓷漆指的是加了颜料的清漆或高光涂料。通常，这个词用来描述高品质、抗积尘的涂料（通常为内用涂料），它的光泽度范围介于缎光和有光之间 。这类涂料多用于厨房和浴室等处。
美国环保署 (EPA)：美国联邦政府中负责环境保护的机构。
填料 (extender)：低遮盖力的廉价颜料，可填充在涂料中以提高颜料的遮盖力，补充着色颜料的颜料分，增加涂料的体积，并对涂料的很多性质有双重影响。常见的填料为瓷土、碳酸钙和滑石粉。
褪色 (fading)：涂层因受光、热、或气候的影响而出现颜色变浅的现象。
润饰 (feathering)：将局部打底或修补过的小面积与四周区域浑为一体的作业过程。
黑色金属 (ferrous)：含铁且可生锈的金属。
成膜 (film formation)：涂料形成连续性的干燥漆膜的能力。在乳胶漆中，这个过程是水分蒸发且粘结剂粒子融合的结果。
剥落 (flaking)：因漆膜失去弹性和附着力，而成片地与基材分离的现象。
易燃性 (flammability)：一种物质能被点燃的性质。这种物质的燃点在37.80C以下。
发花 (flash)：因基材封闭不当，干燥时温度过高或过低而在整个漆膜上呈现出的光泽或颜色不均匀的现象。
燃点 (flash point)：一种液体挥发的蒸汽能被点燃的最低温度。
平光漆 (flat paint)：漆膜无光的涂料。常用于内、外墙和天花板的涂装。
柔韧性 (flexibility)：　涂层干燥后，顺应基材的移动而不被破坏的能力。
流动性 (flow)：施工所得湿涂层展布均匀而不留刷痕或滚痕的能力。
杀真菌剂 (fungicide)：　某些涂料中，用来防止霉菌或其它真菌在涂层表面繁殖的成分。
镀锌的 (galvanized)：镀锌金属是指为防止生锈而在表面涂锌的黑色金属。
玻璃窗 (glazing)：将稀释的、半透明油基漆，清漆或稀释剂刷在被涂表面，以生成特殊的图案或质地的装饰技术。
光泽 (gloss)：涂层反射的光亮度。平光漆没有光泽，高光涂料则有非常显眼的光泽。
保旋光性 (gloss retention)：涂层保持其光泽的能力。尤其指外墙涂料。
纹理 (grain)：木材或胶合板中纤维的走向、大小、布局或外观。
纹理突起 (grain raising)：木材吸收液体后，木材中短的纤维和断掉的纤维发生膨胀并立起的现象。水特别容易造成这种情况的发生。
石膏 (gypsum)：天然结晶硫酸钙，用作涂料中的添加剂及石膏墙板、石膏饰件的制造。
硬质纤维板 (hardboard)：对任何由压缩的木质纤维制造的，光滑、无纹理的板材的通称。用为外用壁板。
硬度 (hardness)：材料在不变形、不受损伤的前提下，能够承受压力的程度。
硬木 (hardwood)：阔叶的树木（与松木或软木相比）。此术语与木材的实际硬度无关。例如栎木、槭木、桉木、榉木、胡桃木和山核桃木等。
遮盖力 (hiding power)：涂料使被涂刷的表面不可复见的能力。遮盖力是由颜料提供的，并受涂层厚度和流平性的影响。
色调 (hue)：颜色的基调。例如可能是红色或绿色。深、浅变化的颜色仍属同一色调。因此，浅红和深红是属于同一色调的。
惰性的 (inert)：化学性质不活泼。对腐蚀有抗性。
无机的 (inorganic)：动植物以外的物质。例如，矿物和盐类。
不溶的 (insoluble)：不能被溶解的。
中间涂层 (inter coat)：夹在两道涂层中间的涂层。有时指发生在涂层之间的情况，例如"层间附着力"
挥发性漆 (lacquer)：以溶解在有机溶剂中的合成热塑性成膜物质为基础制备的涂装材料。通过溶剂蒸发而干燥。
搭接 (lap)：涂层与相邻的新鲜涂层重迭而形成的区域。油工要保证接合点不能出现明显的痕迹。
乳液 (latex)：细小固体树脂粒子在水介质中的分散体系。通常也指用水稀释的涂料，其中最主要的载体是乳液。
乳胶漆 (latex paint)：以丙烯酸酯、乙烯基丙烯酸酯共聚物、苯乙烯丙烯酸酯共聚物，乙烯基三元化合物或苯乙烯丙烯酸等为基础而制备的水性涂料。与溶剂型涂料不同，乳胶漆干燥速度快，且容易用水清洗。
铅 (lead)：一种软金属。铅的化合物曾被用作白色颜料；而且还被用作添加剂，以防止丹宁渗透。
流平性 (leveling)：涂层形成没有刷痕、滚痕的光滑涂层的能力。优质乳胶漆通常都有出色的流平性能。
光反射值 (light reflectance value, LRV)：漆膜表面的反光量。
亚麻油 (linseed oil)：来自亚麻仁的干性油。知名度较高，且在涂料工业中得到广泛应用的油料。
液体打磨剂 (liquid sander, liquid sandpaper)：为涂层表面消光，以增加层间附着力的液态化学品。
石绘 (marbling)：仿大理石花纹的特殊涂装技巧。
海洋涂料 (marine finishes)：为耐水浸和海洋大气暴露而特别配制的涂料或清漆。
砂浆材料 (masonry)：矿物性建材，包括水泥、砂浆、石材、砖块和石灰砂浆等。
霉 (mildew)：在涂层表面上生长的黑色、灰色或棕色霉菌。多生长于潮湿、背光处。
抗霉性 (mildew resistance)：涂层阻止霉菌在其表面上生长的能力。
防霉剂 (mildewcide)：防止霉菌在涂层表面上生长的一种化学制剂，通常包含于外墙涂料的配方中。
鳞皮 (mill scale)：通常指由黑色金属表面上，由尘埃、铁锈和污垢组成的化合物。
石油溶剂油 (mineral spirit)：从石油中馏出的烃溶剂；油漆稀料。
防潮性 (moisture resistance)：涂层在经受潮份侵蚀后，抗拒膨胀，起泡或其它损害的能力。
材料安全数据表 (MSDS)：由制造厂商提供的,关于其产品安全、处置程序和注意事项的信息资料。
泥裂 (mud-cracking)：漆膜出现的类似干泥一样的裂纹。因漆膜涂装得过厚或涂料在边角处过度积累造成的。
钉头锈蚀 (nail head rusting)：

　　裸露的钉子头被锈蚀。它会使其上所覆盖的涂层透锈和变色。
毛绒 (nap)：涂料滚筒套上的纤维。
石脑油 (naphtha)：职业油工用来稀释油基漆和清洗时使用的一种石油馏出溶剂。
中性色 (neutral colors)：与其它颜色一般有极好的配伍性的颜色--白色、黄白色、浅米色和灰色。
非挥发物 (non-volatile)：涂料中由颜料和粘结剂组成的固体成份；涂层干燥后，在表面留下的主要成份。
职业安全健康管理组织 (occupational safety and health administration, OSHA)：为美国受雇人员制定工作场所健康和安全标准的美国联邦政府的组织。
油基漆 (oil-based paint)：以亚麻仁油、豆油或桐油等干性油为载体和粘结剂，并以石油溶剂油或油漆稀料等为稀释剂生产的涂料。通常漆膜干燥后较硬，但干燥时间长于乳胶漆，而且再涂时间也长。
不透明性 (opacity)：使光线不能透过的能力。具有高不透明性的涂层能更好地遮盖基材。
不透明着色料 (opaque stain)：用以遮掩木材的天然颜色和纹理的外用着色料，但它仍可以使木材的花纹外露。通常是在裸木上涂一层即可。
有机的 (organic)：从活质中得来的物质。分子结构中含碳元素。
氧化 (oxidation)：有氧参与的化学反应。例如：油基漆中油的干燥过程，或铁和钢材的生锈都涉及氧化反应。
涂料 (paint)：通常指由粘结剂、液体、添加剂和颜料组成的不透明物质。它以液体的形式存在，干燥后会形成具有连续性的，为所覆盖的基材发挥装饰和保护作用的漆膜。
剥落 (peeling)：涂层以带状或片状的形式与基材表面分离的现象。和片状剥落相同，形成原因是由于涂层失去完整性和对基材的附着力。剥落可能发生在中间涂层，或延续至基材表面的涂层。
穿透性涂饰 (penetrating finish)：涂料被吸入基材，而不是在其表面成膜。
可渗透的 (permeable)：允许水蒸气透过而又不造成损害的。
石油馏出物 (petroleum distillate)：自石油中分离出的液态烃溶剂，如石油溶剂油。
颜料 (pigment)：作为涂料组分之一的粉末状物质。为涂料提供颜色、遮盖力并使涂料体积增大。
聚合物 (polymer)：由醇类与石化产品制成的单体经聚合而成的，类似塑料的产品。某些聚合物被用作乳胶漆中的粘结剂。粘结剂的聚合物微粒很小且分散在水中。粘结剂粒子与水的混合物就是乳液或乳胶漆。
聚氨酯清漆 (polyurethane varnish)：由改性醇酸树脂制成的透明涂料。
聚乙酸乙烯酯 (polyvinyl acetate)：内墙乳胶漆中广泛应用的一种粘结剂。
防腐剂 (preservative)：防止微生物在一种有机物内(或上)生长的物质。它也是乳胶漆中为防止其被破坏的一种添加剂。
原色 (primary colors)：不能由任何两种其它颜色混合而成的颜色。它们是：红、黄和蓝。
底漆 (primer)：涂料体系中的第一道涂层为底漆涂层。多数底漆的作用是为了使基材与面漆间有足够的附着力。大部分底漆中都含有一些颜料，有些底漆可为面漆提供平整一致的表面，有些可以防护基材生锈，还有些可以防止面漆变色。
底漆-封闭剂 (primer-sealer)：防止或减少面漆下渗的打底体系。
抗压印痕性 (print resistance)：涂层
聚乙烯丙烯酸 (Polyvinyl acrylic)：水性涂料的粘结剂。
颜料体积浓度 (PVC)：涂料中的颜料体积与不挥发份总体积（即颜料和粘结剂）之比。该数值常以百分比的形式表示。平光漆的百分比数值较高(例如40％－75％），有光和半光漆中的百分比数值较低(如10％－25％)。(PVC还有一个含意是聚氯乙烯，乙烯塑料中的主要成分。)
罩涂时间 (re-coat time)：在进行连续涂刷时所要求的时间间隔。这个间隔常在涂料的标签中列出。
退粘剂 (reducer)：用于降低涂料粘度的材料，但不是必要的溶剂。
反射率 (reflectance)：入射到表面的光线与其反射光线数量之比。
相关色 (related colors)：在色轮上相邻的两种颜色。
树脂 (resin)：一种可用做涂料粘结剂的天然或合成材料。这个术语常用在溶剂型漆或乳胶漆的粘结剂上,如：醇酸树脂，丙烯酸树脂。
流挂 (sags)：涂料或清漆以瀑布或较狭窄的不均匀形式向下方流动。可能因为涂漆厚度过大，漆膜表面不平整的地方(如裂纹和空洞）沉积了多余的涂料，或多余的涂料待周围表面固化后继续流淌所致。也称为流淌或流泪。
彩砂涂料 (sand finish)：表面粗糙的石膏墙壁，或加有沙粒的涂料。
砂磨封闭剂 (sanding sealer)：能起封闭和填充作用，但不遮蔽木材纹理的第一道特别坚硬的涂层。在进行随后的涂装前，要先打磨表面。
皂化 (saponification)：因受基材中(新混凝土或新的石膏等)的碱和潮气的攻击，而造成涂料的粘结剂分解。皂化的漆膜会遭到破坏，丧失其附着力并变色。
耐擦洗性 (scrubbability)：当以刷子、海绵、布或加有磨料的皂液揉磨漆膜时，漆膜不被磨损或外观不被改变的能力。
封闭剂 (sealer)：用于封闭基材(木材、石膏层等)，并阻止基材吸收涂料或清漆的液体涂料。封闭剂可以是透明的，并能作底漆使用。
合成色 (secondary colors)：将两种原色混合在一起而形成的颜色。他们是橙色、绿色和紫色。
自清洗 (self-cleaning)：某些特定的外用涂料能够相对快速的粉化，以保持漆膜较洁净的外观。
半光涂料 (semi-gloss finish)：光泽度在高光和蛋壳光（丝绸色）之间的涂料品种。
半透明着色料 (semi-transparent stain)：改变木材的天然颜色，而木材的纹理和花纹仍然清晰可见的着色料。此术语常指外用产品，但从技术上也指涂刷在家具、地板和装饰物的着色剂。
沉淀 (settling)：涂料罐中的颜料或其它固体物在涂料的贮存中向下运动并最终积累于罐底的现象。
深色 (shade)：在一种颜色中加入灰色，就可以产生了这种颜色的深色。它是颜色变深的现象。
柔光 (sheen)：光泽度的等级为中下等；不能照见须发的柔弱光泽。以垂直的角度观看某个表面时，没有光泽；但从小角度观看会稍有光泽。
虫胶 (shellac)：源自紫胶的橙色醇溶树脂。可用作地板的封闭剂和清漆，或密封木节，及醇溶底漆。
二氧化硅 (silica)：由磨碎的石英砂制造的颜料。是涂料的增强性填料；它使漆膜耐磨光，光泽均匀且消旋光性好。
硅树脂 (silicone)：用来合成具有高度耐热性、良好防水性及抗化学品性的粘结剂的化合物。是许多乳胶漆配方中有效的消泡剂。
单色涂装方案 (single-color scheme)：单一色调，深浅不一的装饰方案。
施胶剂 (size)：防止涂料在石膏、木材或类似的吸附性内墙表面下渗的一种液体。
结皮 (skin)：在贮存的涂料表面形成漆膜的现象。这种现象是因为与空气接触所致。
软木 (softwood)：针叶常绿的乔木，如冷杉、松树、云杉和铁杉等木材。名称与木材的硬度无关。
固体 (solids)：涂料中的非挥发性物质，例如涂料干燥后构成漆膜的主要成分。它主要包括粘结剂和颜料。
可溶性 (soluble)：物料溶解在某种液体中的能力。
溶剂 (solvent)：涂料成膜物溶解或分散在其中的挥发性液体。
腻子膏 (spackling compound)：用来填补木板或墙壁等处上的孔洞或裂纹，以得到光滑平整的涂装表面的膏状或可以变成膏状的粉末物质。
桅杆清漆 (spar varnish)：有良好防水性和耐风化性的外用清漆。因最初用在船体的桅杆上而得名。
飞溅 (spatter)：滚涂乳胶漆时，涂料的液滴从滚筒甩出的情况。
海绵涂 (sponge painting)：用海绵在已涂刷的表面上进行最后室内装饰的特殊涂装方法。
局部打底 (spot prime)：为漆膜破损处或露出原有表面的地方涂刷底漆的过程。
喷涂 (spray)：用压缩空气将涂料以薄雾的形式直接喷刷在表面上的涂装方法。喷涂设备的类型有：气溶胶罐、有空气喷涂和高压无气喷涂。
涂布率 (spread rate)：覆盖一定面积的涂料体积。建议的涂布率一般标注在涂料的包装罐上，如10平方米/升。(涂布率受涂装的方法和技术、基材的多孔度以及涂料本身性质的影响而变化。)
着色剂 (stain)：为木材着色而不遮蔽木材纹理的，局部透明的涂料。也指污损涂层表面的物质。
着色剂渗出 (stain bleed trough)：某些木材（如雪松、红木和桃花心木）中所含丹宁渗出涂层之外，并使之变色。
抗着色性 (stain resistance)：涂层抗沾污的性能。
镂花涂装 (stenciling)：将模板覆盖在待涂表面上，用刷涂或海绵涂绘出图案的涂装方法。
剥离 (stripping)：使用脱漆剂、砂纸、热枪或其它刮除工具除去旧的涂料或清漆等物。同样，也包括去除墙纸。
苯乙烯-丁二烯共聚乳液 (styrene-butadiene latex)：类似于合成橡胶的合成乳液，可用以制备某些类型的乳胶漆。
基材 (substrate)：要被涂装涂料的任何表面。
表面活性剂沥出 (surfactant leaching)：在冷湿的条件下涂装外用乳胶漆时，会造成乳胶漆的漆膜干燥缓慢。此时，常会在漆膜表面上出现具有丹宁颜色的亮点残迹。也称为水点、泪痕。也许不能够马上擦去，但一般在一个月左右可以处理干净。
合成的 (synthetic)：一种人造物质，而非天然产物。
沾布 (tack cloth)：浸渍某种发粘物质的织物。在涂漆前，用以除去经过打磨或揉磨表面上的尘埃。应保存在密封容器中，以保持其粘性。
发粘的 (tacky)：涂料干燥过程中，用手指轻触涂膜，仍感觉有粘性的阶段。
滑石 (talc)：涂料中使用的白色填充颜料；硅酸镁。可生成滑石粉。
稀释剂 (thinner)：与粘结剂一同成为涂料载体的液体。稀释剂待涂料刷完后蒸发掉。乳胶漆中的稀释剂是水，而松节油和石油溶剂油是油基漆的稀释剂。
浅色 (tint)：将白色加入到其它色彩中就会生成浅色。
钛白 (titanium dioxide,TiO2)：昂贵的，最不透光的明亮白色颜料。用作溶剂型漆和乳胶漆的主要颜料。
甲苯 (toluene,toluol)：用于生产某些涂料和硝基漆的芳香烃溶剂；特别是在硝基漆中，也用作“还原剂”
色调 (tone)：在颜料中加入黑色后就会产生不同的色调。
粗糙面 (tooth)：在涂料中加入一定比例较粗的或具有研磨性质的颜料，或打磨用的磨料，以在干漆膜上形成一种细小的花纹。这种花纹不但可改善涂层的抗磨亮性，还可以成为后继涂层的良好附着基础。
面漆 (topcoat)：在一个涂料体系中，最后涂装的那层涂料叫做面漆。通常涂刷在底漆、内层漆或腻子上。
修补性 (touch up)：对已涂表面上的小面积区域进行涂刷，修补涂层的损伤处、擦伤处以及被破坏的地方，以恢复涂层的原貌。
有毒的 (toxic)：有害的或有毒的材料。
透明的 (transparent)：允许光线透过而不发生漫射和散射的材料；清晰可见。
三合一的色彩设计 (triadic color scheme)：由色轮上处于等距位置的三种颜色构成的颜色方案。
磷酸三钠 (trisodium phosphate,TSP)：一种碱性清洗剂。因为含有磷酸盐，在某些地区可能被禁用。
桐油 (tong oil)：得自桐树果仁的快干油；通常用在桅杆清漆和其它优良的木材用清漆中。
松节油 (turpentine)：从松树干的溢液中蒸馏出的无色挥发性液体。在过去用作油基漆稀料和清洗剂，现已被石油溶剂油代替。
紫外线吸收剂 (UV absorber)：能够吸收紫外线，用来延缓或减少紫外线对涂层或基材的损害的物质。
紫外线 (UV radiation)：日光光谱辐射能的一部分，该辐射能会对涂层和未被保护的木材表面造成损害。
耐紫外线性 (ultraviolet resistance)：涂层受到日光中紫外线的辐射时，不被破坏的能力。
内层涂料 (undercoat，undercoater)：加有颜料的涂料，当涂刷在裸木或底漆上时，可提供改良的附着力和/或最佳的光泽度及一致的外观效果。
底色 (undertone)：将稀释后的颜料浆用调药刀刮在白纸上，渐下渐薄，呈现出涂料主色调的(色相)特征。
聚氨酯 " (urethane)：涂层具有优异的柔韧性和抗化学品性。
聚氨酯改性醇酸树脂 (urethane-modified alkyd)：一种用化学方法改性的醇酸树脂，以提高柔韧性和抗化学品性。
美制加仑 (US gallon)：等于四夸脱，八品特，231立方英寸，或3.785升。一美制加仑水重8.33磅。
色值 (value)：指颜色的深浅。也就是浅蓝、中蓝、深蓝具有不同的色值。
清漆 (varnish)：在涂刷为薄层后，可形成透明固态薄膜的液态合成物。
着色漆 (varnish stain)：加入了透明色料的清漆。它的穿透力通常比真正的着色剂低。
植物油 (vegetable oil)：从植物的种子或核仁中提炼出的油。其中一些为
载色剂 (vehicle)：涂料里，颜料分散在其中的液体部分。由粘结剂和稀料组成。
乙烯基树脂 (vinyl)：可用来制备一些水性涂料，特别是内用平光漆的一种透明的合成树脂。
粘度 (viscosity)：涂料液态时的粘稠程度。
挥发性有机化合物 (VOC)：指在标准测试条件下易蒸发的含碳化合物。基本上，所有涂料和腻子的溶剂，除水分外，均为挥发性有机化合物。由于对环保和健康影响的关注，一些政府部门已开始限制涂料中VOC的使用量。
挥发性的 (volatile)：任何涂料组分中易蒸发的成分。
体积固体 (volume solids)：涂料中固体的(颜料加粘结剂)体积与涂料总体积之比，以百分含量表示。体积固体高的涂料形成的漆膜厚，使遮盖力和耐久性均得到提高。优质溶剂型涂料的典型体积固体量为45-65％，而优质乳胶漆通常为35-45％。顶级丙烯酸密封剂为70％－80％。
可洗涤性 (washability)：涂层经受洗涤后，能在不损伤涂层的情况下除去其上所附着的灰尘的能力。
冲击水洗器 (water blaster)：在高压下用水的清洗设备。
防水剂 (water repellents)：经特殊配制，使水在其上可形成水珠流掉，并可减少水向基材下渗的外用透明装饰剂。
水性涂料 (water-based paint)：用丙烯酸酯树脂、乙烯基树脂、或其它乳胶树脂制成，并用水稀释的涂料。它与溶剂型涂料相比，有嗅味低、透气性好、易清洗等特点。其中的液体成分主要是水。
水可稀释性 (water-reducible)：可以用水，水与助溶剂混合物或碱稀释的能力。
(气)侯蚀 (weather etch)：使金属表面在涂漆前先自然风化，以增强涂层的附着力的方法。
耐侯性 (weather resistance)：涂层能经受风、雨、日光等因素的影响，而保持其外观和完整性不变的能力。
湿态附着力 (wet adhesion)：尽管在潮湿的表面上，干燥的涂料也能附着的能力。这一点对外用涂料和腻子尤为重要。
湿边保持 (wet edge retention)：新刷涂层能够接受重迭接头涂装而不出现重迭痕迹的时间的长度。
湿膜厚度 (wet film thickness)：刚刚完成施工，还没干燥的涂层的厚度。
钢丝刷净化 (wire brushing)：用钢丝刷或动力钢丝刷净化表面。
木材腻子 (wood filler)：添加了极大比例颜料的，在涂刷底涂涂料和面漆之前，用以填平木材表面的纹理的涂料产品。多用于有开放式纹理的硬木，如橡木，秦木，胡桃木，樱桃木，也可用在家具和装饰品上。

涂料行业常用术语集锦(中英文)

1 表干时间-surface drying time：在规定的干燥条件下，一定厚度的湿漆膜，表面从液态变为固态但其下仍为液态所需要的时间。

2 实干时间-hard drying time：在规定的干燥条件下，从施涂好的一定厚度的液态漆膜至形成固态漆膜所需要的时间。

3 透明度-transparency：物质透过光线的能力。透明度可以表明清漆、漆料及稀释剂是否含有机械杂质和浑浊物。

4 密度-density：在规定的湿度下，物体的单位体积的质量。常用单位为千克每立方米、（kg/m3），或者克每立方厘米（g/cm3）。

5 粘度-viscosity：液体对于流动所具有的内部阻力。

6 固体含量-non-volatile matter content，solids content：涂料所含有的不挥发物质的量。一般用不挥发物的质量的百分数表示，也可以用体积百分数表示。

7 研磨细度-fineness of grind：涂料中颜料及体质颜料分散程度的一种量度。即在规定条件下，于标准细度计上所得到的读数，该读数表示细度计某处槽的深度，一般以微米（μm）表示。

8 贮存稳定性-storage stability：在规定条件下，涂料产品抵抗其存放后可能产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化的程度。

9 相容性-compatibility：一种产品与另一种产品相混合，而不致于产生不良后果（如沉淀、凝聚、变稠等）的能力。

10 遮盖力-hiding power：色漆消除底材上的颜色或颜色差异的能力。

11 施工性-application property：涂料施工的难易程度。注：涂料施工性良好，一般是指涂料易施涂（刷、喷、浸等），流平性良，不出现流挂、起皱、缩边、渗色、咬底；干性适中，易打磨，重涂性好，以及对施工环境条件要求低等。

12 重涂性-recoatability：同一种涂料进行多层涂覆的难易程度与效果。

13 漆膜厚度-film thickness：漆膜厚薄的量度，一般以微米（μm）表示。

14 光泽-gloss：表面的一种光学特性，以其反射光的能力来表示。

15 附着力-adhesion：漆膜与被涂面之间（通过物理和化学作用）结合的坚牢程度。被涂面可以是裸底材也可以是涂漆底材。

16 硬度-hardness：漆膜抵抗诸如碰撞、压陷、擦划等机械力作用的能力。

17 柔韧性-flexibitity：漆膜随其底材一起变形而不发生损坏的能力。

18 耐磨性-abrasion resistance：漆膜对摩擦作用的抵抗能力。

19 打磨性-rubbing property：漆膜或腻子层，经用浮石、砂纸等材料打磨（干磨或湿磨）后，产生平滑无光表面的难易程度。

20 黄变-yellowing：漆膜在老化过程中出现的变黄倾向。

21 耐湿变性-temperature change resistance：漆膜经过受冷热交替的温度变化而保持其原性能的能力。

22 发混-clouding：清漆或稀释剂由于不溶物析出而呈现云雾状不透明现象。

23 增稠-thickening 或bodying：涂料在贮存过程中通常由于稀释剂的损失而引起的稠度增高现象。

24 絮凝-flocculation：在色漆或分散体中形成附聚体的现象。

25 胶化-gelling：涂料从液态变为不能使用的固态或半固态的现象。

26 结皮-skinning：涂料在容器中，由于氧化聚合作用，其液面上形成皮膜的现象。

27 沉淀-settling：涂料在容器中，其固体组分下沉至容器底部的现象。

28 结块-caking：涂漆中颜料、体质颜料等颗粒沉淀成用搅拌不易再分散的致密块状物。

29 有粗粒-seedy：涂料在贮存过程中展现出的粗颗粒（即少许结皮、凝胶、凝聚体或外来粗粒）。

30 返粗-pig shin：色漆在贮存过程中，由于颜料的絮凝而使研磨细度变差的现象。

31 发花-floating：含有多种不同颜料混合物的色漆在贮存或干燥过程中，一种或几种颜料离析或浮出并在色漆或漆膜表面集中呈现颜色不匀的条纹和斑点等现象。

32 浮色-flooding：发花的极端状况。

33 起气泡-bubbling：涂料在施涂过程中形成的空气或溶剂蒸气等气体或两者兼有的泡，这种泡在漆膜干燥过程中可以消失，也可能永久存在。

34 针孔-pin-holes：一种在漆膜中存在着类似于用针刺的细孔的病态。

35 起皱-wrinkling：漆膜呈现出有规律的小波幅波纹形式的皱纹，它可深及部分或全部膜厚。

36 桔皮-orange skin：漆膜呈现桔皮状外观的表面病态。

37 发白-blushing：有光涂料在干燥过程中，漆膜上有时呈现出乳白色的现象。

38 流挂-runs；sags；curtains 涂料施于垂直面上时，由于其抗流挂性差或或施涂不当、漆膜过厚等原因而使用权湿漆膜向下移动，开成各种形状下边缘厚的不均匀涂层。

39 刷痕-brush mark：刷涂后，在干漆膜上留下的一条条脊状条纹现象。这是由于涂料干燥过快，粘度过大，漆刷太粗硬，刷涂方法不当等原因使漆膜不能流平而引起。

40 缩孔-craterring：漆膜干燥后仍滞留的若干大小不等、分布各异的圆形小坑的现象。

41 厚边-fat edge：涂料在涂漆面边缘堆积呈脊状隆起，使干漆膜边缘过厚的现象。

42 咬底-lifting：在干漆膜上施涂其同种或不同种涂料时，在涂层施涂或干燥期间使其下的干燥膜发生软化、隆起或从底材上脱离的现象（通常的外观是起皱）。

43 渗色-bleeding：来自下层（底材或漆膜）的有色物质，进入并透过上层漆膜的扩散过程，出现渗色会使漆膜呈现不希望有的着色或变色。

44 表面粗糙-bitty appearance：漆膜干燥后，其整个或局部表面分布着不规则形状的凸起颗粒的现象。

45 积尘-dirt retention：干漆膜表面滞留尘垢等异粒的现象。

46 失光-loss of gloss：漆膜的光泽因受气候环境的影响而降低的现象。

47 开裂-cracking：漆膜出现不连续的外观变化。通常是由于漆膜老化而引起。

48 剥落-peeling：一道或多道涂层脱离其下涂层，或全部涂层完全脱离底材的现象。

49 回粘-after tack：干燥不发粘的漆膜表面随后又呈现发粘的现象。

涂料英语

| 英语 | 涂料行业中译 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| abrasion resisting | 耐磨擦功能 |  |
| Acoustic coatings | 吸音涂料 | 多用於音禾厅、电影院等 |
| acrylic | 丙烯酸,常用成膜物料, | 因常用於墙漆,个别欧洲涂料企业用´acrylic´代表墙面漆 |
| additives | 助剂, 添加剂 | 涂料配方的成份,按功能有流平、消泡、防霉、防沉剂等等 |
| adhesion | 附着力 |  |
| aerosol | 自动喷漆 | 以压缩空气罐装 |
| air assist airless spray | 空气辅助无气喷塗 | 在无气喷咀旁有一圈小气孔喷出空气,包围喷雾,减少损耗 |
| airless spray | 无气喷塗 | 喷雾只有漆而无混合空气的一种施工方法,多用於大面积的防腐涂料施工,近年在国内流行用於内墙施工. |
| alkali resisting primer | 抗碱底漆 | 因为新浇混凝土带强碱性,而一些面漆的颜料遇碱会褪色,所以在新造墙面建议使用, 保护面漆。 |
| alkyd | 醇酸, | 成膜物料 |
| anti-condensation coating | 抗水凝结涂料 |  |
| Anti-corrosive coatings | 防腐涂料 |  |
| application manual | 施工手册 |  |
| architectal coatings | 建筑涂料 |  |
| automotive coatings | 汽车漆 |  |
| baking enamel | 烤漆 |  |
| bamboo brush | 竹排笔,排刷 | 中国特有工具,漆膜细腻. 毛质软, 但往往加入过多清水稀释,使漆膜过薄而使漆膜失去应有的功能。 |
| breathable | 可呼吸性 | 由於墙体和木材含水,因此设计可呼吸漆膜,避免起泡或剥落. |
| brush | 漆刷 |  |
| brush mark | 刷痕 | 由於涂料流平性不足而保留的刷痕。 |
| calcium carbonate | 碳酸钙,滑石粉 |  |
| can | 罐 | 小包装,5升或以下称´can´, 大包装称´pail´ 或´drum´. |
| can opener | 开罐器 |  |
| car-refinish | 汽车修补漆 | 是有别於原装车漆。 |
| ceiling paint | 天花板漆 | 欧美市场会将内墙漆再细分为天花板漆,一般是高遮盖力,但不耐湿刷,价格相宜。 |
| cellar paint | 地下室漆 | 欧美小别墅多有地下室,因为潮湿及有负压所以开发特别涂料. |
| cement rendering | 水泥沙浆 |  |
| chalking | 粉化 | 指曝露在大气后漆膜老化,颜料粉体外露现像. |
| chemical engineer | 化学工程师 | 研发化工生产配套设备 |
| chemist | 化学师 | 研发配方及生产工艺 |
| chlorinated rubber coatings | 氯化橡胶漆 | 多用於船舶或长期浸泡的环境。 |
| colour chart/card | 色卡 |  |
| colour fading | 褪色 |  |
| colour fan/deck | 千色卡,扇状色卡(色扇) |  |
| colour fast | 耐褪色 | 用来形容涂料所用的颜料。 |
| colour paste | 色漿,指车间內用颜料调制的色浆 | 为降低成本,生产车间会用此方法。有别于调色机用的浓缩色浆.溶剂型漆更常用. |
| colour retention | 存色性 | 在长期外露下颜色的保存性。 |
| colour swatch | 小色扇 |  |
| colour,color | 颜色, | 英语/美式英语 |
| colourants/tinters | 浓缩色浆, | 指用在调色机內的色浆,一般由大厂统一生产,具有颜色稳定,幼细,扩散容易等特点。 |
| compressor | 壓缩机 | 喷涂时连接喷枪的加压设备。 |
| concrete | 混凝土 | 水泥,石粒,砂,水结合。 |
| contrast ratio | 对比率,指漆膜遮盖率 |  |
| control chalking | 可控粉化 | 用於自洁涂料的一种科技。 |
| conventional spray | 普通喷涂 | 漆雾中含有空气 |
| coverage, spreading rate | 覆盖率,涂布率 | 一般漆厂只提供理论数据,因为基材表面粗糙度不同. |
| crack bridging | 遮盖裂缝 | 较贴切的英语, 比cover crack 传神。 |
| cross link | 交联 | 相当流行的一种外墙涂料固化方法。 |
| decorative coatings | 装饰漆 | 欧洲常用此语涵盖建筑涂料。 |
| dirt pick-up | 沾污性 | 指在漆膜上的沾污物 |
| dirt retention | 污物保存性 | 指漆膜上的污物在风吹下雨后的保留 |
| distemper | 灰水,石灰水 | 氧化钙加水刷上墙, 与二氧化炭结合成碳酸钙,刚刷是很白的。 |
| drum/pail | 桶,指10公斤或以上 |  |
| dry film gauge | 干膜厚度仪 | 一般只用在金属表面,在墙漆要用超声波或破坏性测厚计. |
| dry film thickness | 干膜厚度 | 以微米为单位,一毫米=1000微米 |
| dry sample | 干样板 |  |
| drying time, curing time | 干固时间 | 分表干,硬干. |
| drywall/gypsum board | 石膏板 |  |
| effect roller | 花纹滚筒 | 很多类型。 |
| eggshell/low-sheen | 蛋壳光泽/低光泽, | 指5-15%反射率 |
| elastic coatings | 弹性涂料 | 干漆膜有极佳延伸性,可以架桥在裂缝上防止外露,但必须有够厚度。 |
| electrostatic spray | 静电喷涂 |  |
| emulsion | 乳液,乳胶漆 | 因以往乳液类产品多用在墙漆,所以泛指墙漆,特别在英国及曾是英殖民地国家。 |
| enamels | 瓷漆 | 英语是指高光泽的油性漆。 |
| epoxy | 环氧树酯 | 成膜物料 |
| etch primer | 磷化底漆 | 一种用於锌等非铁金属表面底漆。 |
| extender | 填充剂 | 原料之一,加入以弥补昂贵的颜料 |
| exterior coatings | 室外涂料 |  |
| façade | 法语,泛指外墙涂料 |  |
| filler, filling | 填补材料,填补 | 一般指在涂漆前将基材修补的填料。 |
| film build | 漆膜厚度 | 泛指成膜丰满度 |
| film, paint film | 漆膜 |  |
| fineness | 细度 | 指粉料研磨细度 |
| fire proof coatings | 防火涂料 | 指可以隔绝火陷与基材的涂料,并以时间作为耐火标准。 |
| fire retardant resisting coatings | 阻燃涂料 | 只是说火陷在漆膜上漫延较慢,即是可燃烧的. |
| flash point | 闪点 | 指当到达此温度,某种溶剂在空气中饱和的情况下,遇到火花会引起爆炸。所以闪点越低表示越危险。 |
| floor coating | 地坪漆 |  |
| flowing | 流平性 | 漆在施工后自然流平的性能。 |
| fluorescent coatings | 瑩光涂料 |  |
| fluoro-carbon coatings | 氟碳涂料 |  |
| formulations, recipes | 配方 |  |
| Fungus resisting coatings | 防霉涂料 | 一般是添加防霉剂,但有个别成膜物料因无霉菌成长养份而不需添加也能防霉。注意一般防霉剂均是剧毒。 |
| galvanized | 镀锌 |  |
| glaze coat | 釉面漆 | 欧美较流行,是一种罩面清漆,坚固耐磨,一般是墙艺保护用。 |
| gloss | 光泽 | 分高光,光,半光(丝光), 低光(蛋壳光), 全哑。 |
| gondola | 吊蓝 |  |
| hard dry, | 硬干 | 完全固化 |
| hardener, curing agent | 固化剂 | 双组份涂料的俗称乙组份。 |
| heat resisting coatings | 耐熱涂料 | 用於锅炉或烟窗的涂料。 |
| hiding power | 遮盖能力 | 可分为湿漆膜及干漆膜遮盖力。 |
| high build | 厚浆型 | 一次施工可以达到干膜250微米以上厚度,减少施工费用。 |
| high solid | 高固份 | 为降低VOC 和减少涂刷遍数而开发的涂料科技。 |
| impact resisting | 抗撞击能力 |  |
| induction time | 前置期 | 双组份漆混合后静置时间让平均扩散。 |
| Industrial coatings | 工业涂料 | 可解释为工业品生产所用涂料或建筑防腐用涂料。 |
| inorganic coatings | 无机涂料 | 成膜物料并非石油产品,如硅酸钾。 |
| interior coatings | 室内 |  |
| intermediate coats | 中层漆 | 见´undercoat´。 |
| intumescent coating | 膨胀型涂料 | 多用於防火涂料 |
| lacquer | 漆 | 指成膜过程单靠溶剂挥发的漆。并无其他反学反应,如硝基类。 |
| latex | 橡胶漆 | 跟emulsion 通,在美国更多采用。 |
| leaflet | 单张 | 一般宣传资料简称。 |
| lime plaster | 腻子 | 用滑石粉加入不同胶粘剂的墙灰。 |
| low odour | 低气味 |  |
| marine paint | 船舶漆 |  |
| masonry | 石材有关的物料 | 广义上包含混凝土，水泥沙浆，各种石材。 |
| matt, flat | 哑,平光 |  |
| metallic coatings | 金属效果涂料 | 混合有金属粉的涂料 |
| mineral spirit | 松节水 | 指aliphatic脂族型溶剂的稀释剂,用於醇酸类或某些丙稀酸类油漆。因其较慢干,所以润湿性及渗透性均佳。 |
| mixing | 混合 | 一般用于双组份漆混合,加稀释到用´thinning´. |
| moisture meter | 水份仪 | 用於测量基材水份含量 |
| mould resisting coatings | 防霉涂料 | 见fungus resisting coatings |
| movable scaffolding | 可移动脚手架 |  |
| MSDS | 材料安全数据说明 | Materials Safety Data Sheets |
| multi-colour coatings | 多彩漆 | 漆膜上可看到多种彩点 |
| multi-layer/multi-coat | 复合型涂料 | 由底漆,立体中涂,面漆或再加上罩光漆而成。 |
| nitro-cellulose | 硝化纤维 | 制造硝基漆原料,极易燃易爆。 |
| non-skid | 防滑 | 形容地坪漆。 |
| non-yellowing | 耐黄变 | 漆膜在曝露在大气下有可能变黄,因此要改进配方成耐黄变。 |
| odour free | 无气味 |  |
| open film | 开放型漆膜 | 用於新建筑的涂料,让水份挥发更快 |
| paint bucket | 漆工用桶, |  |
| paint remover | 脱漆水 |  |
| paint, coating | 涂料, 油漆 | 两单词当今己互通,不需要太执着。 |
| pearlescent | 珠光 |  |
| pigments | 颜料 | 涂料成份之一, 让涂料带颜色。 |
| plaster | 批灰 |  |
| polyester | 聚酯 | 成膜物料 |
| polyurethane. PU | 聚氨酯 | 成膜物料 |
| porous | 多孔 |  |
| pot life | 混合有效期 | 双组份漆混合后必须在指定时间内用毕,否则会固化或失效。 |
| powder coatings | 粉末喷涂 |  |
| powdery | 粉化 | 见´chalking´, 也用於形容基材表面。 |
| primer | 底漆 | 因应不同用途而有防锈,磷化,抗碱,封固等 |
| product manual | 产品手册 |  |
| protective coatings, high performance coatings, heavy duty coatings | 高效能涂料、防腐涂料 |  |
| putty knife | 灰刀 |  |
| poly vinyl acetate | 乙酸乙烯 | 墙面漆常用成膜剂。 |
| rad-cure coatings | 辐射固化涂料 |  |
| recoat | 重涂 | 某些双组份涂料经过固化一段时间后,重涂会毫无附着力,因此重涂时间很重要。 |
| red lead primer | 红丹底漆 | 防锈力强，但毒性较高,欧美己禁用多年 |
| red oxide primer | 红铁氧底漆 | 防锈力弱但毒性较低. |
| reducer | 调薄剂 | 涂料工业中,在某些溶剂并非真正溶解涂料,只是作为一种介质,这时英语用´reduce´,不用´thin´.如´水´在乳胶漆中就是. |
| repaint | 涂料翻新 |  |
| resin, binder, vehicle | 树酯,成膜剂, | 原料之一,是漆膜生成部份。 |
| road marking paint | 马路划线漆 |  |
| roller | 滚筒 | 分长、中、短毛，纤维/羊毛等 |
| roller extension pole | 滚筒延伸棒 |  |
| roller frame | 滚筒支架 | 有欧式及美式 |
| roller tray | 滚筒托盘 |  |
| sand paper | 砂纸 |  |
| sanding | 打磨 |  |
| satin, low sheen | 绢光,低光泽, |  |
| scaffolding | 脚手架,棚架。 |  |
| scratch resisting | 耐刮性 |  |
| sealant | 密封剂 | 俗称玻璃胶。 |
| sealer | 封固剂. | 严格来说sealer是指低固份高渗透的封固底涂。 |
| self-levelling | 自流平 | 一种混合后会跟隋水平面自动流平的材料,常见有水泥基及环氧。 |
| self-priming | 自打底 | 含有良好润湿性或带防锈或抗碱功能的面漆。 |
| semi-gloss | 半光 | 约50% 反射率。 |
| shaker | 震动机 | 配合调色机用,省去清洗搅拌器。 |
| shelf life | 保质期 | 指未开罐的保质期. |
| site sample | 工地样板 |  |
| skim coat | 批灰,刮腻子 | 指最细的一层灰。 |
| solid colour | 实色 |  |
| solvent | 溶剂 |  |
| solvent base, solvent borne | 溶剂型,油性 |  |
| solvent free | 无溶剂 | 即100%固含涂料。 |
| stain | 染料 | 多用於木材透明效果。 |
| stirrer | 搅拌器 |  |
| stucco | 质感立体涂料 |  |
| surface preparations | 表面处理 | 涂漆的效果耐用与否与表面处理很重要。 |
| synthetic enamel | 调合漆,瓷漆 |  |
| TDS | 技术说明书 | Technical data sheet |
| texture coating | 花纹涂料 | 指有质感或立体感涂料, 可以厚涂或薄涂(沙胶漆) |
| texture roller | 花纹滚筒 | 用以创造立体效果的工具。 |
| thermoplastic | 热塑性 | 指漆膜在高温下软化情况。特别在沾污性有重大影响。 |
| thinner | 稀释剂,天拿水 |  |
| thinning | 稀释 |  |
| thixotropic | 触变性、假稠 | 有些涂料看似很稠，略为搅拌就觉很稀。 |
| tinting | 调色 |  |
| tinting machine | 调色机 | 多指放在店面或仓库用,有电脑控制或手工操作。 |
| topcoat, finish | 面漆 |  |
| touch dry | 指触干,表干 | 简单就是涂刷后,用手指轻触漆膜而刚刚漆不沾皮肤的时间。 |
| touch up | 修补 | 用漆刷修补漏刷或破损的地方。 |
| translucent | 半透明 | 欧洲常用此语指木材半透明漆。 |
| transparent | 透明 | 欧洲常用此语指木材透明染料 |
| two-pack, twin-pack | 双组份 |  |
| undercoat | 中涂,中层漆 | 用作增加整个油漆系统厚度。 |
| UV cure | 紫外线固化 |  |
| varnish | 清漆,上光油 |  |
| vinyl silk | 丝面漆 | 因为以往墙面漆多用PVA为原料，所以称为´Vinyl Silk´, ´Vinyl Matt´. |
| viscosity | 粘度 |  |
| VOC | 有机挥发物 | volatile organic compound |
| volume solid | 固体份,固含量 | 让漆自然挥发后剩下的物质。 |
| wall paint | 墙面漆 |  |
| wall chart | 挂墙色咭 | 挂在油漆店的大色咭。 |
| washability | 水洗性能 | 指湿擦性 |
| water base, water borne | 水性 |  |
| water clean up | 用水清洗 |  |
| water proof | 防水 | 在涂料工业,water proof 指能长期浸泡在水内或含防负压能力。市面上内外墙漆声称有´防水´功能都不敢拘同.只能称为挡水性water resisiting或防潮。 |
| water repellent | 防水剂 | 常用是透明有机硅溶液,涂在砖石或水泥表面, 藉改变表面张力而防水渗透。 |
| water resisting | 阻水,挡水性 | 见´water proof´项。 |
| water vapour permeability | 水气渗透性 | 见´breahtable´ |
| weatherability | 耐候性 |  |
| wet film gauge | 湿漆膜厚度仪 |  |
| wet film thickness | 湿漆膜厚度 |  |
| wet sample | 湿样板 |  |
| wet scrub resisting | 湿擦性 | 其实湿刷性只是双对数据,不是绝对的。对这些测试结果只应作参考。 |
| wood care | 木器保护涂料产品 | 国外视木材为有生命材料,所以用´care´。 |
| yacht coatings | 游艇涂料 | 有些市场把游艇涂料从船舶漆细分。 |

水泥基：cement-based

石灰基：lime-based

罩面：finishing layer